附件 1 吸附剂性能指标

典型物理性能指标

| 检测项目 | 计量单位 | 参考结果 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆积密度 | 千克 / 立方米（kg/m³） | 850±50 | ASTM D4781-24 |
| 整体抗碎强度 | 兆帕（MPa） | ＞1.75 | ASTM D7084 |
| 颗粒平均抗碎强度 |  |  | ASTM D6175 |
| 平均粒径 | 毫米（mm） | 0.61±0.05 | ISO 13320 |

附件 2  异构化催化剂性能指标

催化剂A性能指标

| 检测项目 | 计量单位 | 参考结果 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | lb/ft³ | 35.27 | UOP 294 |
| 平均长度 | mm | 8.97 | UOP 947 |
| 铼含量（Re (VF) WT%） | wt% | 0.41 | UOP 715或UOP 873 |
| 硫含量（Sulfur % (AR)） | % | 0.41 | UOP 864 |
| 颗粒平均抗碎强度 |  |  | ASTM D6175 |

催化剂B性能指标

| 检测项目 | 计量单位 | 参考结果 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | lb/ft³ | 33.78 | UOP 294 |
| 平均长度 | mm | 7.33 | UOP 947 |
| 铼含量（Re (VF) WT%） | wt% | 0.40 | UOP 715或UOP 873 |
| 硫含量（Sulfur % (AR)） | % | 0.41 | UOP 864 |
| 颗粒平均抗碎强度 |  |  | ASTM D6175 |